Výrobek:

Plastová okna a balkónové dveře AluClip 80, profilový systém AluClip 76, Trocal

Výrobce:

Montera spol. s r.o.

Munice 73

37341 Hluboká nad Vltavou

###### Česká republika

IČ: 63911752

Zamýšlené použití výrobku:

do bytových, občanských a průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky požární odolnosti a kouřotěsnosti. Plní funkci tepelně izolační, zvukově izolační, ochrané proti nepříznivým účinkům povětrnostních vlivů.

Výrobky musí být instalovány v souladu s návodem na montáž.

Posuzování a ověřování vlastností:

Provedeno dle harmonizované normy ČSN EN 14351-1. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností 3.

Protokol o počáteční zkoušce výrobku č.  1020-CPR-010035233, Oznámený subjekt č.1020

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pracoviště Praha, Prosecká 811, Praha 9, ze dne 14.8. 2015.

Vlastnosti plastových oken a balkonových dveří AluClip 80

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C5/ B5 | ČSN EN 14351-1 ČSN EN 12211 ČSN EN 12210 |
| Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak | Třída C5/ B5 | ČSN EN 14351-1 ČSN EN 12211 ČSN EN 12210 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 8A/ 9A | ČSN EN 14351-1 ČSN EN 1027 ČSN EN 12208 |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | npd |  |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | ČSN EN 14351-1 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N splněno | ČSN EN 14351-1 EN 14609 |
| Akustické vlastnosti | Ug = 1,1 Rw33 dB |  |
| Součinitel prostupu tepla | Ug = 1,1 | Uw= 1,2 W/(m2.K) | ČSN EN 14351-1 ČSN EN ISO 10077-1:2007 |
|  | Ug = 0,7 | Uw = 0,87 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,6 | Uw = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,5 | Uw = 0,74 W/(m2.K) |  |
| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 | 62% | ČSN EN 410 |
|  | Ug = 0,7 | 50% |  |
|  | Ug = 0,6 | 50% |  |
|  | Ug = 0,5 | 50% |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu (v | Ug = 1,1 | 80% | ČSN EN 410 |
|  | Ug = 0,7 | 71% |  |
|  | Ug = 0,6 | 71% |  |
|  | Ug = 0,5 | 71% |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 | ČSN EN 14351-1 ČSN EN 1026 ČSN EN 12207 |

Vlastnosti plastových oken a balkonových dveří AluClip 80 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedených v tomto prohlášení.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Municích, dne 1.9. 2015

Markus Pfisterer

Jednatel společnosti