Jedinečný identifikační kód výrobku:

Plastová okna a balkónové dveře, systém profine 88 AluClip, obchodní název ALU CLIP 95 NEXT                  (PO č.1390-CPR-0017/2019/Z)

Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

Montera spol s r.o.

Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Česká republika

###### IČ: 63911752

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 	systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznámený subjekt: Oznámený subjekt č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Plastové okno jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

| Základní charakteristiky | Vlastnost |
| --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C5/B5 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 9A |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |
| Nebezpečné látky | neuvolňuje |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | NPD |
| Akustické vlastnosti | 4-16-4 | 35 (-2;-5) dB |
|  | 6-16-4 | 38 (-1;-5) dB |
|  | 4-16-4-16-4 | 35 (-2;-7) dB |
|  | 6-12-4-12-4 | 39 (-2;-5) dB |
|  | 6-12-4-12-4-44,1 | 42 (-2;-6) dB |
|  | VSG SI 44,1 – 16 – VSG SI 44,1 | 45 (-2;-7) dB |
| Součinitel prostupu tepla Uw – první hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Ultimate. | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 1,2/ 1,1 W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 1,1/ 1,1 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) | 1,0/ 1,0 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) | 0,96/ 0,94 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,89/ 0,87 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,82/ 0,80 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,75/ 0,74 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) | 0,69/ 0,67 W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,64 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,57 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,53 |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu (v | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,82 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,77 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 |

Tabulka 2 - Plastové okno dvoukřídlové s klapačkou – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

| Základní charakteristiky | Vlastnost |
| --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C3/B3 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 9A |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |
| Nebezpečné látky | neuvolňuje |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | NPD |
| Akustické vlastnosti | 4-16-4 | 35 (-2;-5) dB |
|  | 6-16-4 | 38 (-1;-5) dB |
|  | 4-16-4-16-4 | 35 (-2;-7) dB |
|  | 6-12-4-12-4 | 39 (-2;-5) dB |
|  | 6-12-4-12-4-44,1 | 42 (-2;-6) dB |
|  | VSG SI 44,1 – 16 – VSG SI 44,1 | 45 (-2;-7) dB |
| Součinitel prostupu tepla Uw – první hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Ultimate. | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 1,2/ 1,1 W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 1,1/ 1,1 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) | 1,0/ 1,0 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) | 0,96/ 0,94 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,89/ 0,87 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,82/ 0,80 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,75/ 0,74 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) | 0,69/ 0,67 W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,64 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,57 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,53 |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu (v | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,82 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,77 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 |

Tabulka 3 - Plastové balkónové dveře jednokřídlové - otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

| Základní charakteristiky | Vlastnost |
| --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C5/B5 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 9A |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |
| Nebezpečné látky | neuvolňuje |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | NPD |
| Akustické vlastnosti | 4-16-4 | 35 (-2;-5) dB |
|  | 6-16-4 | 38 (-1;-5) dB |
|  | 4-16-4-16-4 | 35 (-2;-7) dB |
|  | 6-12-4-12-4 | 39 (-2;-5) dB |
|  | 6-12-4-12-4-44,1 | 42 (-2;-6) dB |
|  | VSG SI 44,1 – 16 – VSG SI 44,1 | 45 (-2;-7) dB |
| Součinitel prostupu tepla Uw – první hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Ultimate. | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 1,2/ 1,1 W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 1,1/ 1,1 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) | 1,0/ 1,0 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) | 0,96/ 0,94 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,89/ 0,87 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,82/ 0,80 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,75/ 0,74 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) | 0,69/ 0,67 W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,64 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,57 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,53 |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu (v | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,82 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,77 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 |

Tabulka 4 - Plastové balkónové dveře dvoukřídlové - otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

| Základní charakteristiky | Vlastnost |
| --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C1/B2 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 9A |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |
| Nebezpečné látky | neuvolňuje |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | NPD |
| Akustické vlastnosti | 4-16-4 | 35 (-2;-5) dB |
|  | 6-16-4 | 38 (-1;-5) dB |
|  | 4-16-4-16-4 | 35 (-2;-7) dB |
|  | 6-12-4-12-4 | 39 (-2;-5) dB |
|  | 6-12-4-12-4-44,1 | 42 (-2;-6) dB |
|  | VSG SI 44,1 – 16 – VSG SI 44,1 | 45 (-2;-7) dB |
| Součinitel prostupu tepla Uw – první hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Ultimate. | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 1,2/ 1,1 W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 1,1/ 1,1 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) | 1,0/ 1,0 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) | 0,96/ 0,94 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,89/ 0,87 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,82/ 0,80 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,75/ 0,74 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) | 0,69/ 0,67 W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,64 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,57 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,53 |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu (v | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,82 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,77 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,4 W/(m2.K) |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Munice, dne 07.01.2019	Markus Pfisterer

jednatel společnosti